Гүлзат Ораз,  Майра Туралина,

Нургуль Кадралиева

(Казахстан, Тараз)

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ МАССОПЕРЕНОС В ТЕЛЕ КОЗЛИНЫ

В целях сохранения биологических свойств термолабильных материалов (пищевые продукты, лекарственные препараты и др.) следует проводить их сушку в изотермических условиях .

Следует заметить, что в изотермических условиях рассмотренные выше формулы упростятся. При расчете процесса массообмена нет необходимости в определении коэффициентов теплопроводности и температуропроводности материалов. Моделирование массопереноса при изотермических условиях относится к перспективным задачам экологии в технологии кожи и меха.

Описание экспериментальной установки

На рис.1 представлена схема экспериментальной установки, предназначеной для удаления влаги из тела козлины.

Установка состоит из вентилятора 1, цилиндра 2, сетки 3,  гранул природного цеолита 4, сухих термометров 5 и 11, влажных термометров 7  и 13 с кусочками ткани, нижний конец которых опущен в ванночки с водой , короба  с образцами козлины 10 и 14, газового счетчика 8.

Установка работает следующим образом: запускается вентилятор 1; атмосферный воздух проходит через слой природного цеолита 4. При выходе из колонки температура точки росы минус 15 – минус 20оС, т.е. воздух становится сухим. Температура точки росы воздуха определяется при помощи психрометров 5 и 6. Далее сухой воздух проходит через газовый счетчик 8 и короб 9; затем он выбрасывается в атмосферу. Параметры воздуха при выходе из короба 9 определяются также психрометром (при помощи сухого 11 и мокрого 12 термометров). Расход воздуха определяют газовым счетчиком 8.

Далее берут кусок козлины, прошедшей этап консервирования диаммонифосфатом. Из тела козлины вырезаются кусочки шкуры; их размещают в бюксы и взвешивают на аналитических весах.

После выхода установки на стационарный режим на крючки, размещенные внутри короба 9, вывешиваются кусочки козлины. Затем запускается секундомер. Через определенные промежутки времени из короба 9 отбираются образцы и размещаются в бюксы. Бюксы с образцами взвешиваются также на аналитических весах. Далее образцы сушат до постоянной массы в сушилке. Влагосодержание образцов определяют по известным формулам. Затем строят кинетику обработки козлины в токе сухого воздуха (рис.3).

Экологичность этих процессов заключается в том, что для термической обработки козлины не используется нагретый воздух. Для термической обработки козлины используется природный цеолит.

Рис 2. Сушильная камера

1-камера сушилки; 2-крючок; 3-шкура козлины

Рис 3. Кинетика сушки шкуры козлины

По сравнению с конвективной тепловой сушкой при инновационном методе продолжительность сушки увеличивается на 23-30 %. Предложенный метод является экологичным в том плане, что в окружающую среду не выбрасывается «тепловой отход» [5] и может составить серьезную конкуренцию известным методам конвективной сушки дисперсных, ленточных и волокнистых материалов.

Литература:

- Лыков А.В. Теория сушки. М., 1968.-471 с.

- Лыков А.В. Явления переноса в капиллярно пористых телах. М., 1954. 236 с.

3. Лыков А.В., Михайлов Ю. Теория тепло-массоопереноса. М.-Л., 1953.-536 с.

- Мәдиев Ө.Қ., Айтөленова Қ.Т. Былғары және мех химиясы мен технологиясы.   Алматы, 1995.-320 бет.

5.Ораз Г.Т., Акынбеков Е.К.  Инновационный и экологичный метод интенсификации влагосъема из капиллярно-пористых тел.

Научный руководитель:

магистр технических наук Ораз Гульзат Таеркызы.