Оксана Клюс

(Лозова, Україна)

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ БІТУМУ

Сучасні дороги постійно підлягають несприятливим умовам: тиск вантажних автомобілів, перепади температур, погодні умови. Всі ми знаємо, яке велике значення мають хороші шляхи для автомобілів, безпеки дорожнього руху та й для безпеки пересічних пішоходів. Автомобільна дорога розрахована на певний термін служби, за який вона піддається впливам транспорту і погодно-кліматичним факторам. Найбільш незахищеним елементом дороги є асфальтобетонне покриття.

У зв’язку зі зростаючими вимогами до дорожнього покриття, що зумовлені зростанням швидкості руху на дорогах та збільшенням навантаження на вісь автомобіля, актуальною задачею є вишукування нових дорожньо-будівельних матеріалів з підвищеними характеристиками.

Значним недоліком традиційного асфальтобетону є те, що розм’якшення бітумів за підвищення температури влітку та крихкість за зниження взимку разом із нездатністю до зворотних деформацій призводить до утворення на покриттях зсувних деформацій – колій, хвиль, зсувів та тріщин.

Для підвищення міцності на зсув асфальтобетону необхідно забезпечити збільшення когезійної міцності плівки в’яжучого матеріалу, що знаходиться між мінеральними зернами. Це можливо завдяки технології отримання бітуму або ефективнішим і сучасним способом – використаням полімерних домішок      [1, с. 98].

За своїми природними властивостями бітум не може повністю задовольнити вимогам, що висуває до нього робота покриттів під дією сучасних умов. Розглядаючи дану проблему, вирішено провести низку теоретичних завдань стосовно покращення дорожнього в’яжучого матеріалу.

На основі теоретичних досліджень була доведена можливість поліпшення якості нафтового дорожнього бітуму марки БНД 90/130 шляхом введення гранул вторинного поліетилену високого тиску, який здатний до безпосереднього суміщення з бітумами. Водночас він значно дешевший, ніж інші полімери. Вторинний поліетилен високого тиску являє собою подрібнену гранулу діаметром 3–5 мм сірого кольору. У якості в’яжучого матеріалу – нафтовий дорожній бітум Кременчузького нафтопереробного заводу марки БНД 90/130.

Основні показники якості бітуму наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Показники якості нафтового дорожнього бітуму

| Найменування показника | Одиниці виміру | Бітум БНД 90/130 |
| --- | --- | --- |
| Глибина проникнення голки 0,1 мм ,25°С |  | 108 |
| Температура розм’якшення | °С | 45 |
| Розтяжність при 25°С | см | 63 |
| Температура крихкості | °С | -21 |
| Еластичність при 25°С | % | 24 |

Фізико-хімічні показники вторинного поліетилену високого тиску, який може бути застосований для отримання модифікованого нафтового дорожнього бітуму, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники вторинного  поліетилену

| Вид поліетилену | Щільність, г/см3 | Температура плавлення, °С | Модуль пружності, МПа | Межа текучості при розтягненні, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВПЕВТ | 0,913-0,914 | 102-105 | 100-200 | 7-17 |

Приготування бітуму, модифікованого вторинним поліетиленом, передбачає інтенсивне перемішування компонентів і підвищену температуру процесу приготування (150-200 °С).

Доведено можливість спрощеної технології приготування полімерасфальтобетонів шляхом безпосереднього введення полімера в змішувач з наступним перемішуванням суміші при температурі 170 °С протягом 15-20 с.

Процес змішування при високій температурі бітуму з полімерами протікає в дві стадії : емульгування розм’якшеного полімеру в рідкому бітумі й подальше його розчинення. Отримання модифікованого бітуму із заданим комплексом властивостей можливо лише при оптимальному співвідношенні в’язкості вихідного бітуму та достатньої концентрації в ньому полімеру. При цьому в бітумі повинна сформуватися структура у вигляді зв’язної полімерасфальтенової сітки. Така система буде відноситися саме до бітумополімерного типу в’яжучого, який відрізняється від бітуму наявністю високої еластичності, зниженої пенетрації та підвищеною температурою розм’якшення. І в той же час у зв’язку з невеликою кількістю полімеру, дисперсійним середовищем залишається мальтенова складова бітуму (смоли та масла), яка визначає температуру переходу в’яжучого у пружньокрихкий стан. Тобто температура крихкості модифікованого бітуму не повинна змінюватися у бік більш високих температур.

При модифікації бітуму 3-4% вторинним поліетиленом високого тиску міцність і теплостійкість асфальтобетону збільшується майже вдвічі, що забезпечує його підвищену зсувостійкість. Середня щільність асфальтобетону на основі модифікованого бітуму вище, ніж у асфальтобетонів на вихідних бітумах і зростає зі збільшенням вмісту модифікатора, а водонасичення, відповідно, знижується.

Вплив вторинного поліетилену високого тиску на властивості в’яжучого наведені в таблиці 3.

Таблиця 3 – Фізико-хімічні показники модифікованого бітуму

| Найменування показника | Одиниці виміру | Бітум БНД 90/130 + ВПЕВТ |
| --- | --- | --- |
| Температура розм’якшення | °С | 57 |
| Розтяжність при 25°С | см | 38 |
| Температура крихкості | °С | -19 |
| Еластичність при 25°С | % | 65 |

Бітум, модифікований вторинним поліетиленом високого тиску,  відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови. Зміна № 1.

Полімерасфальтобетон, що містить вторинний поліетилен  високого тиску, має більш високі показники міцності, водо- і теплостійкість у порівнянні зі звичайним асфальтобетоном. Він також характеризується значно меншою температурною чутливістю і зниженим темпом теплового старіння. Введення поліетилену дозволяє перевести в’яжуче у більш в’язку марку бітуму з підвищенням температури розм’якшення та еластичності.

Підвищення вимог до модифікованих бітумів, що обумовлено збільшенням транспортних навантажень на покриття та зростання вартості полімерних модифікаторів, зробили актуальним використання більш дешевого полімеру – вторинного поліетилену  високого тиску.

Література:

- Бєлятинський А.О., Краюшкіна К.В. Фізико-хімічна механіка дорожньо-

будівельних матеріалів: навч. посіб.  – К.:  НАУ, 2016. – 244 с.

- Солодкий С. Й., Сідун Ю. В. Інноваційні матеріали та технології в дорожньому будівництві. Частина 1. Матеріали та технології на основі органічних в’яжучих. - Львівська політехніка: 2021. - 232 с.