Віталій Павловський

(Лозова, Україна)

ЗАСТОСУВАННЯ ЧОРНОГО ЩЕБЕНЮ ДЛЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ НЕЖОРСТКИХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ

Стан існуючої мережі автомобільних доріг залежить від ефективності застосування сучасних будівельних матеріалів, технологій будівництва,  ремонту та утримання автомобільних доріг. Щоб  надати  інноваційним  процесам  в  дорожньому  будівництві  нового  імпульсу, необхідна  не  лише  сучасна  нормативна  база,  але  також  і  система  підбору  матеріалів.

Через навантаження та перевантаження матеріали дорожнього покриття зношуються та старіють. Зношування відбувається також з інших причин, наприклад через невисоку якість матеріалів, недотримання технології виконання дорожньо-будівельних операцій.

У минулому році комунальним підприємством «Еко-Сан» проведено капітальній ремонт ділянок автодоріг по деяким вулицям  міста Лозова, але ще залишилося багато міських доріг, які потребують проведення  поточного ремонту.

За результатами оцінювання стану дефектності покриття ділянки автомобільної дороги по вулиці Соборна шляхом візуального обстеження і вимірювань показників рівності дорожнього покриття за допомогою триметрової рейки характеризувалась наявність просвітів до 3-4 см, кількість яких складає близько 20 %.

На даний час, враховуючи результати обстеження автодоріг після складного зимового періоду, Лозівські шляховики розпочали роботи з усунення аварійної ямковості, які  триватимуть до настання сприятливих погодних умов, після чого розпочнеться плановий поточний дрібний ремонт (ліквідація різного роду деформацій дорожнього покриття: просідання, вибоїни, тріщини, ями).

В сучасних умовах, щоб забезпечити  надійну роботу дорожніх  конструкцій,  необхідно підвищити  якість  дорожніх робіт на основі застосування нових технологій, техніки  та матеріалів, а також знайти нові ефективні способи застосування традиційних, перевірених досвідом дорожньо-будівельних матеріалів. До таких матеріалів належить чорний щебінь – дорожньо-будівельний матеріал,  який широко застосовували в Україні, починаючи з шістдесятих років минулого століття.

Чорний щебінь - штучний дорожньо-будівельний материал, який отримують змішуванням гранітного, гравійного або вапнякового щебеню з в'язкими або рідкими органічними в'яжучими компонентами (нафтовим дорожнім бітумом, бітумною емульсією або дьогтем). Цей склад обумовлює поліпшені якісні та технічні властивості чорного щебеню в порівнянні зі звичайним.

Широкому  застосуванню  чорного  щебеню  сприяли  його  основні  переваги: технологічність, простота застосування  та  економічність, що  обумовлено  температурними режимами  приготування  та  меншими  витратами  в’яжучого.  Крім  того,  застосування  холодного  чорного  щебеню дозволяє завчасно заготовляти матеріал протягом всього року та зберігати значний час.

Сфера  використання  чорного  щебеню  досить  широка –  для  влаштування  основ  і покриттів  та  додаткових  шарів  основ,  при  влаштуванні  поверхневої  обробки,  для  підвищення  шорсткості  покриттів,  для вирівнювання поперечного профілю старих покриттів, а для нашого міста - проведення ямкового  ремонту.

Чорний  щебінь  застосовують  у  вигляді  фракцій  або  сумішей  фракцій  відповідно до номінальних розмірів зерен. Співвідношення  фракцій  щебеню  у  сумішах  уточнюють  за  результатами  підбору складу (Таблиця 1).

Таблиця 1 – Зерновий склад щебеню чорного із суміші фракцій 5–40 мм

| Вид суміші | Вміст зерен щебеню, у відсотках дрібніше даного розміру, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 20 | 12 | 10 | 5 |
| Крупнозерниста | 95 –100 | 50 – 75 | – | 18 – 40 | 0 – 25 |
| Середньозерниста | – | 95 –100 | 67–75 | 20 – 48 | 0 – 35 |

Вміст  бітуму  у  чорному  щебеню залежить  від  температури  перемішування, марки в’яжучого  та  зернового  складу  щебеню.  Нормований  вміст бітуму становить від 1,5 % до 4,2 %. Оцінка якості чорного щебеню відбувається візуально – у чорному щебені не повинно бути згустків в’яжучого, плівка в’яжучого повинна повністю покривати щебінь рівномірно, бітум не повинен стікати з поверхні щебеню.

Температура  нагріву  чорного  щебеню  перед  змішуванням  залежить  від  марки бітумного в’яжучого і умов обробки. Прийняті температури нагріву бітумного в’яжучого і щебеню перед його обробкою бітумом та готового чорного щебеню на виході із змішувача на рідких бітумах наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Температурний режим приготування холодного чорного

щебеню

| Марка бітуму | Температура, оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бітумного в’яжучого, що дозується у змішувач | щебеню на виході із сушильного барабану | щебеню чорного на виході зі змішувача |
| МГО 130/200 | 90–110 | 125–145 | 100–120 |
| МГ 130/200 | 90–110 | 125–145 | 100–120 |
| СГ 130/200 | 80–105 | 115–140 | 90–110 |
| МГО 70/130 | 80–90 | 115–125 | 80–110 |

Приготування  холодного чорного  щебеню дозволяє досягти наступних переваг: мінеральні матеріали краще обробляються бітумним в’яжучим, що знижує витрати в’яжучого і зменшує час  перемішування.  Щебінь  перемішують  з  бітумом у  холодному  стані,  що  зменшує витрати енергії на просушування і підігрів мінеральних складових.

Для  досягнення  запланованого  ефекту  від  використання  чорного  щебеню необхідною умовою є його ущільнення до такого стану, при якому  під  впливом  руху  транспорту  не  буде  відбуватися  перерозподіл  часток  щебеню  та до ущільнення матеріалу.

Ямковий ремонт з використанням чорного щебеню для нашого міста забезпечить більшу міцність, тепло – та водостійкість дорожніх одягів, покриття стане більш якісним, зносостійким, набуватиме більш тривалого терміну експлуатації. Застосування чорного щебеню обумовлено доведеною ефективністю, що робить цей матеріал все більш популярним і поширеним.

Література:

- Вирожемський В.К.,  Кушнір О.В.,   Катукова В.М.  Проблеми

впровадження нових технологій та матеріалів при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг / Дорожня галузь, 2010. – № 3.

- Закерничний О.В.  Інформаційні технології в системі моніторингу

сучасних технологій і матеріалів / Автомобільні дороги, 2012. – № 4.

Науковий керівник:

викладач ІІ категорії, Клюс Оксана Сергіївна .